# S4  |  System hakowo/wieszakowy

| Poz. ............................ ..............................m2 Poz. [wariant]........... ..............................m2 Poz............................. Poz............................. ..............................m2 Poz. ............................ .............................lfm | Dostawa i montaż paneli sufitowych / System S4. Panele sufitowe zawieszane są na specjalenej konstrukcji nośnej dopasowanej do ich krawędzi. Demontaż paneli odbywa się bez użycia narzędzi Tolerancje i wymagania jakościowe zgodne są z TAIM, PL EN 13964 oraz ze standardami firmy durlum. Materiał: do wyboru: blacha stalowa ocynkowana lub aluminium/stal nierdzewna Grubość: zgodnie z wymaganiami statycznymi Kolor: lakier proszkowy biały D206-700 zgodny z RAL 9016, do wyboru RAL ............... Grubość lakieru: ok. 70 µm Perforacja: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Pochł. dźwięku: specjalna flizelina akustyczna durlum s=ok. 0,73, dostępna w kolorze czarnym lub białym Wymiary: długość ............... mm szerokość ............ mm €/m2 Pozycja (wariant): dostawa i montaż paneli sufitowych / Typ TAIFUN. Panele sufitowe zawieszane są na specjalnej konstrukcji nośnej dopasowanej do ich krawędzi. Odporność na uderzenia piłką zapewniona jest dzięki specjalnej, zamocowanej do profilu Z konstrukcji umieszczonej wzdłuż długich krawędzi płyt. Panele mogą być pojedyńczo demontowalne. W systemie konieczna jest szczelina miedzy panelami o szerokości 6mm. Demontaż paneli sufitowych jest łatwy i wygodny. Odporność na uderzenia piłką jest zgodna ze świadectwem PL 18032 Teil 3 oraz normą PL EN 13964. Tolerancje wymiarowe oraz wymagania jakościowe zgodne są z TAIM oraz standardami firmy durlum. Materiał: blacha stalowa ocynkowana Grubość: 1mm, zgodnie z wymaganiami statycznymi Kolor: lakier proszkowy biały D206-700 zgodny z RAL 9016, do wyboru RAL ............... Grubość lakieru: ok. 70 µm Perforacja: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Pochł. dźwięku: specjalna flizelina akustyczna durlum s=ok. 0,73, dostępna w kolorze czarnym lub białym Wymiary: długość ............... mm (max. 1600mm) szerokość ........... mm (max. 400mm) €/m2 Koszty przygotowania produkcji dotyczące wymiarów, wykończenia krawędzi, oraz uruchomienia produkcji € Dostawa i montaż konstrukcji nośnej systemu S4, składającej sie z perforowanego kątownika U1040 jako profila poprzecznego zamontowanego do stropu za pomocą prętów gwintowanych lub wieszaków noniuszowych i odpowiednich kołków rozporowych. Połączenie wzdłużne profili U1040 odbywa się za pomocą łączników U1041 na zasadzie skręcenia śrubami. Rozstaw osiowy kątowników perforowanych powinien być zgodny z wymogami norm: DIN 18168, PL EN 13964 jak również statyki systemu potwierdzonej przez Zleceniobiorcę. Do profili nośnych przykręcane są za pomocą śrub M6, Z-kształtne profile poprzeczne U 1005 A. Do połączenia wzdłużnego profili służy łącznik U401. Do zamocowania profili U1040 oraz U1005A ze ścianą służą łączniki U1042. Rozstaw profili Z jest równy długości krawędzi wzdłuznych paneli sufitowych. Nalezy zwracać uwagę na zachowanie równoległości i prostopadłości elementów. Mogą być stosowane tylko elementy zatwierdzone przez producenta paneli sufitowych. Wszystkie elementy wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. €/m2 Dostawa i montaż profili przyściennych z aluminium. Grubość materiału: 1,5 mm Kolor: lakier proszkowy biały D206-700 zgodny z RAL 9016, do wyboru inne kolory z palety RAL Kształt profili: kątownik przyścienny durlum F 025 (25x25mm) bez fugi cieniowej lub kątownik podwójny durlum F 2025 (25/20/20/25 mm ) z fugą cieniową €/lfm |
| --- | --- |